Warunki graniczne dla Pakietu nr 2- implanty i narzędzia do zespoleń kości.

I. Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany.

1. komplet musi zawierać:

- gwóźdź z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania  dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiajace dynamizację. Gwóźdź uniwersalny- do prawej i lewej kończyny. Rozmiary od 300 do 480 mm ze  skokiem co 20 mm. Średnica: 9,10,11,12,13,15 mm.

- śruby ryglujące, samogwintujace, korowe, z gniazdem gwiazdkowym, długość od 26 do 100 mm.

2. Zaślepka kaniulowana o przedłużeniu: 0, 5, 10, 15 i 20 mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby spiralnej.

3. System wykonant z tytanu.

4. Trwałe oznaczenia i oznakowania numeryczne odnoszące się do numeru katalogowego oraz serii produkcji na każdym implancie.

- Gwóźdź podudziowy, blokowany.

- komplet musi zawierać:

- gwóźdź podudziowy, umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego.Możliwość kompresji odłamów. Rozmiary od 255 do 465 mm ze skokiem co 15 mm. Średnica: 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.

- 3 śruby ryglujące samogwintujące, korowe o średnicy 4 i 5 mm i korowo-gąbczaste o średnicy 5 mm z gniazdem gwiazdkowym w rozmiarach od 18 do 100 mm.

- zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0,5,10,15 mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby ryglujacej korowo-gąbczastej.

- System wykonany z tytanu.

- Trwałe oznaczenia kolorami i oznakowanie numeryczne odnoszące się do numeru katalogowego oraz serii produkcji na każdym implancie.

Uwaga:

---------

Wiertarka w użyczeniu.